2022年乐山市防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2卷，其中1卷为检验样品，1卷为备用样品。

2 检验依据

表1 自粘聚合物改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积、单位面积质量、厚度 | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 2 | 外观 |  | GB/T 328.2-2007 |
| 3 | 拉力（N类卷材） |  | GB/T 328.9-2007 |
| 4 | 最大拉力时延伸率（N类卷材） |  | GB/T 328.8-2007 |
| 5 | 沥青断裂延伸率（N类卷材） |  | GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 拉伸时现象（N类卷材） |  | GB/T 328.8-2007 |
| 7 | 耐热性（N类卷材） |  | GB 23441-2009 |
| 8 | 低温柔性（N类卷材） |  | GB/T 328.14-2007 |
| 9 | 不透水性（N类卷材） |  | GB/T 328.10-2007 |
| 10 | 剥离强度（N类卷材） |  | GB/T 328.20-2007 |
| 11 | 渗油性（N类卷材） |  | GB 23441-2009 |
| 12 | 持粘性（N类卷材） |  | GB 23441-2009 |
| 13 | 热稳定性（N类卷材） |  | GB 23441-2009 |
| 14 | 可溶物含量（PY类卷材） |  | GB/T 328.26-2007 |
| 15 | 拉力（PY类卷材） |  | GB/T 328.8-2007 |
| 16 | 最大拉力时延伸率（PY类卷材） |  | GB/T 328.8-2007 |
| 17 | 耐热性（PY类卷材） |  | GB 23441-2009 |
| 18 | 低温柔性（PY类卷材） |  | GB/T 328.14-2007 |
| 19 | 不透水性（PY类卷材） |  | GB/T 328.10-2007 |
| 20 | 剥离强力（PY类卷材） |  | GB/T 328.20-2007 |
| 21 | 渗油性（PY类卷材） |  | GB 23441-2009 |
| 22 | 持粘性（PY类卷材） |  | GB 23441-2009 |

表2 弹性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB 18242-2008 | GB/T 328.6-2007 |
| 2 | 厚度 |  | GB/T 328.4-2007 |
| 3 | 外观 |  | GB/T 328.2-2007 |
| 4 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26-2007 |
| 5 | 低温柔性 |  | GB/T 328.14-2007 |
| 6 | 不透水性 30min |  | GB/T 328.10-2007 |
| 7 | 耐热性 |  | GB/T 328.11-2007 |
| 8 | 拉力 |  | GB/T 328.8-2007 |
| 9 | 延伸率 |  | GB/T 328.8-2007 |
| 10 | 渗油性 |  | GB 18242-2008 |
| 11 | 接缝剥离强度 |  | GB/T 328.20-2007 |

表3 湿铺防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 35467-2017 | GB/T 328.4-2007 |
| 2 | 外观 |  | GB/T 328.2-2007 |
| 3 | 单位面积质量 |  | GB/T 328.6-2007 |
| 4 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26-2007 |
| 5 | 拉伸性能 |  | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 6 | 耐热性 |  | GB/T 328.11-2007 |
| 7 | 低温柔性 |  | GB/T 328.14-2007 |
| 8 | 卷材与卷材剥离强度 |  | GB/T 328.20-2007 |
| 9 | 渗油性 |  | GB/T 35467-2017 |

表4 预铺防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面积 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 2 | 单位面积质量 |  | GB/T 23457-2017 |
| 3 | 厚度 |  | GB/T 23457-2017 |
| 4 | 外观 |  | GB/T 328.2-2007 |
| 5 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26-2007 |
| 6 | 拉伸性能 |  | GB/T 328.8-2007 GB/T 328.9-2007 |
| 7 | 低温柔性 |  | GB/T 328.14-2007 |
| 8 | 卷材渗油性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 9 | 预铺防水卷材热稳定性 |  | GB/T 23457-2017 |

表5 高分子防水卷材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 断裂拉伸强度 |  | GB/T 528-2009 GB/T 1040.2-2006 |
| 3 | 断裂伸长率 |  | GB/T 528-2009 GB/T 1040.2-2006 |
| 4 | 撕裂强度 |  | GB/T 529-2008 |
| 5 | 不透水性 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 6 | 低温弯折 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 7 | 加热伸缩量 |  | GB/T 18173.1-2012 |

表6 改型沥青乙烯胎防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 执行标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量及规格尺寸 | GB 18967-2009 | GB/T 328.6-2007 GB/T 328.4-2007 |
| 2 | 外观 |  | GB/T 328.2-2007 |
| 3 | 耐热性 |  | GB/T 328.11-2007 |
| 4 | 低温柔性 |  | GB/T 328.14-2007 |
| 5 | 拉伸性能 |  | GB/T 328.8-2007 |
| 6 | 剥离强度 |  | GB/T 328.20-2007 |
| 7 | 持粘性 |  | GB 18967-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 23441-2009自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB 18242-2008弹性体改性沥青防水卷材

GB/T 35467-2017湿铺防水卷材

GB/T 23457-2017预铺防水卷材

GB 18173.1-2012高分子防水材料 第1部分：片材

GB 18967-2009改型沥青乙烯胎防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。